| Марка ткани | Тип плетения |  |  |  |  | Разрывная | Плотность | Массовая доля (%), не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Масса | Линейная | нагрузка — | нитей |  |
|  |  | Ширина, | Толщина, | на единицу | усадка | Н (кгс), | ткани, | Веществ, |  |  |
|  |  | см | мм | площади, | при | не менее | см | удаляемых при | Na2O | Замасливатель |
|  |  |  |  | г/м2 | 1 000 °C / % | Основа | Уток | Основа | Уток | прокаливании |  |  |
| КТ-11 | Полотняное | 88 + 3 | 0,40 + 0,05 | 300 + 30 | 7 | 588 (60) | 490 (50) | 9 + 1 | 8 + 1 | – | 0,8 | 1 |
| КТ-11-ТО | Полотняное | 82 + 3 | 0,44 + 0,05 | 290 + 20 | 1 | 294 (30) | 294 (30) | 9 + 1 | 8 + 1 | 1 | 0,7 | – |
| КТ-11-ТОА | Полотняное | 82 + 3 | 0,44 + 0,06 | 300 + 20 | 1 | 882 (90) | 784 (80) | 9 + 1 | 8 + 1 | 1 | 0,7 | – |
| КТ-11-13 | Полотняное | 88 + 3 | 0,35 + 0,05 | 300 + 30 | 1 | 784 (80) | 735 (75) | 9 + 1 | 8 + 1 | – | 0,8 | 1 |
| КТ-11-С8/3 | Сатин 8/3 | 88 + 3 | 0,58 + 0,06 | 575 + 60 | 7 | 1 372 (140) | 980 (100) | 19 + 1 | 13 + 1 | – | 1 | 1 |
| КТ-11-С8/3-13 | Сатин 8/3 | 88 + 3 | 0,50 + 0,05 | 575 + 60 | 7 | 1 764 (180) | 1 078 (110) | 19 + 1 | 13 + 1 | – | 1 | 1 |
| КТ-11-С8/3-ТО | Сатин 8/3 | 84 + 3 | 0,68 + 0,07 | 580 + 60 | 1 | 735 (75) | 343 (35) | 19,5 + 1 | 13 + 1 | 1 | 1 | – |
| КТ-11-С8/3-13-ТО | Сатин 8/3 | 84 + 3 | 0,64 + 0,08 | 580 + 60 | 1 | 686 (70) | 294 (30) | 19,5 + 1 | 13,5 + 1 | 1 | 1 | – |
| КТ-11-С8/3-ПУ* | Сатин 8/3 | 88 + 3 | 0,65 + 0,07 | 650 + 60 | 1 | 715 (70) | 321 (30) | 19,5 + 1 | 13 + 1 | 1 | 1 | – |
| КТ-11-С12/7 | Сатин 12/7 | 91 + 3 | 0,40 + 0,05 | 300 + 30 | 1 | 1 764 (180) | 1 078 (110) | 17 + 1 | 13 + 1 | 1 | 1 | – |
| КТ-11-30К | Полотняное | 88 + 3 | 0,40 + 0,05 | 300 + 30 | 7 | 588 (60) | 490 (50) | 9 + 1 | 8 + 1 | 7 | 0,8 | 1 |
| КТ-11-ТО-30К | Полотняное | 94 + 3 | 0,44 + 0,05 | 300 + 30 | 1 | 715 (70) | 588 (60) | 12 + 1 | 10 + 1 | 1 | 0,8 | 1 |